Приложение № 1

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Государственный университет морского и речного флота

имени адмирала С.О. Макарова»

Институт международного транспортного менеджмента

Кафедра технологии материалов и материаловедения

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине Материаловедение. Технология конструкционных материалов

(приложение к рабочей программе дисциплины)

Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов

(специальность)	                                                             (код, наименование)

Направленность (профиль) 	Организация перевозок и управление на водном

транспорте

(специализация)                                                                              (наименование)

Уровень высшего образования 		бакалавриат

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Форма обучения 		очная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Санкт-Петербург

2022

1.	Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины

Рабочей программой дисциплины 	Материаловедение. Технология конструкционных материалов предусмотрено формирование следующих компетенций.

Таблица 1

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. … | ОПК-1.1. Владение методами эвристического, оптимизационного и имитационного моделирования, статистического анализа. | Знать: физическую сущность явлений, происходящих в материалах; их взаимосвязь со свойствами материалов; оптимальные процессы обработки конструкционных материалов и заготовок |
|  |  | Уметь: обоснованно выбирать материал и методы его обработки с учетом физической сущности явлений, происходящих в нем в процессе производства. |
|  |  | Владеть: навыками имитационного моделирования свойств материалов и полуфабрикатов в процессе производства. |
|  | ОПК-1.2. Планирование, проведение вычислительных экспериментов и анализ их результатов. | Знать: методы планирования и проведения вычислительных экспериментов по определению изменения свойств материалов, происходящих в них в условиях различных видов обработки. |
|  |  | Уметь: назначать обработку материала с целью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность машин по результатам статистического анализа экспериментов. |
|  |  | Владеть: методами математического анализа и навыками определения опытным путем основных параметров технологических процессов. |

2.	Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся

Таблица 2

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся

| № п/п | Наименование раздела (темы) дисциплины | Формируемая компетенция | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение науки, цели и задачи курса | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, зачет |
| 2 | Кристаллическое строение и свойства материалов | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, практические задания 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, зачет |
| 3 | Основы теории сплавов | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, практическое задание 1.5, зачет |
| 4 | Сплавы на основе железа | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, практическое задание 1.8, зачет |
| 5 | Технология термической обработки | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, практическое задание 1.6, тестирование, зачет |
| 6 | Химико-термическая обработка | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, зачет |
| 7 | Легированные стали | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос,тестирование, зачет |
| 8 | Цветные металлы и сплавы | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, зачет |
| 9 | Неметаллические материалы. Полимеры. Пластические массы. Резиновые материалы | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, зачет |
| 10 | Металлургия чугуна и стали | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, практическое задание 2.1, зачет |
| 11 | Основы литейного производства | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, практическое задание 2.2, 2,3, тестирование, зачет |
| 12 | Обработка металлов давлением | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, зачет |
| 13 | Обработка конструкционных материалов на металлорежущих станках | ОПК-1.1 ОПК-1.2 | устный опрос, тестирование, практическое задание 2.4, зачет |

Таблица 3

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине

| Результат обучения по дисциплине | Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине |  |  |  | Процедура оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 279 баллов* | Не менее 279 баллов | Не менее 372 балла | Не менее 433 балла |  |
|  | Не зачтено | Зачтено |  |  |  |
| ОПК-1.1. Знать: физическую сущность явлений, происходящих в материалах; их взаимосвязь со свойствами материалов; оптимальные процессы обработки конструкционных материалов и заготовок | Отсутствие знаний или фрагментарные представления офизической сущности явлений, происходящих в материалах; их взаимосвязи со свойствами материалов; оптимальных процессах обработки конструкционных материалов и заготовок | Неполные представления офизической сущности явлений, происходящих в материалах; их взаимосвязи со свойствами материалов; оптимальных процессах обработки конструкционных материалов и заготовок | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представленияофизической сущности явлений, происходящих в материалах; их взаимосвязи со свойствами материалов; оптимальных процессах обработки конструкционных материалов и заготовок | Сформированные систематические представленияофизической сущности явлений, происходящих в материалах; их взаимосвязи со свойствами материалов; оптимальных процессах обработки конструкционных материалов и заготовок | устный опрос, тестирование, практические задания 1.1…1.8, 2.1…2.4, зачет |
| ОПК-1.1.Уметь: обоснованно выбирать материал и методы его обработки с учетом физической сущности явлений, происходящих в нем в процессе производства. | Отсутствие уменийилифрагментарные уменияобоснованно выбирать материал и методы его обработки с учетом физической сущности явлений, происходящих в нем в процессе производства. | В целом удовлетворительные, но не систематизированные уменияобоснованно выбирать материал и методы его обработки с учетом физической сущности явлений, происходящих в нем в процессе производства. | В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы уменияобоснованно выбирать материал и методы его обработки с учетом физической сущности явлений, происходящих в нем в процессе производства. | Сформированные уменияобоснованно выбирать материал и методы его обработки с учетом физической сущности явлений, происходящих в нем в процессе производства. | устный опрос, тестирование, практические задания 1.1…1.8, 2.1…2.4, зачет |
| ОПК-1.1. Владеть: навыками имитационного моделирования свойств материалов и полуфабрикатов в процессе производства. | Отсутствие владенияили фрагментарные владениянавыками имитационного моделирования свойств материалов и полуфабрикатов в процессе производства. | В целом удовлетворительные, но не систематизированные владениянавыками имитационного моделирования свойств материалов и полуфабрикатов в процессе производства. | В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы владениянавыками имитационного моделирования свойств материалов и полуфабрикатов в процессе производства. | Сформированные владения навыками имитационного моделирования свойств материалов и полуфабрикатов в процессе производства. | устный опрос, тестирование, практические задания 1.1…1.8, 2.1…2.4, зачет |
| ОПК-1.2. Знать: методы планирования и проведения вычислительных экспериментов по определению изменения свойств материалов, происходящих в них в условиях различных видов обработки. | Отсутствие знаний или фрагментарные представления ометодах планирования и проведения вычислительных экспериментов по определению изменения свойств материалов, происходящих в них в условиях различных видов обработки. | Неполные представления ометодах планирования и проведения вычислительных экспериментов по определению изменения свойств материалов, происходящих в них в условиях различных видов обработки. | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о методах планирования и проведения вычислительных экспериментов по определению изменения свойств материалов, происходящих в них в условиях различных видов обработки. | Сформированные систематические представленияо методах планирования и проведения вычислительных экспериментов по определению изменения свойств материалов, происходящих в них в условиях различных видов обработки. | устный опрос, тестирование, практические задания 1.1…1.8, 2.1…2.4, зачет |
| ОПК-1.2. Уметь: назначать обработку материала с целью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность машин по результатам статистического анализа экспериментов. | Отсутствие умений или фрагментарные умения назначать обработку материала с целью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность машин по результатам статистического анализа экспериментов. | В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения назначать обработку материала с целью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность машин по результатам статистического анализа экспериментов. | В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения назначать обработку материала с целью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность машин по результатам статистического анализа экспериментов. | Сформированные умения назначать обработку материала с целью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность машин по результатам статистического анализа экспериментов. | устный опрос, тестирование, практические задания 1.1…1.8, 2.1…2.4, зачет |
| ОПК-1.2. Владеть: методами математического анализа и навыками определения опытным путем основных параметров технологических процессов. | Отсутствие владения или фрагментарные владения методами математического анализа и навыками определения опытным путем основных параметров технологических процессов. | В целом удовлетворительные, но не систематизированные владения методами математического анализа и навыками определения опытным путем основных параметров технологических процессов. | В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы владения методами математического анализа и навыками определения опытным путем основных параметров технологических процессов. | Сформированные владения методами математического анализа и навыками определения опытным путем основных параметров технологических процессов. | устный опрос, тестирование, практические задания 1.1…1.8, 2.1…2.4, зачет |

Примечание * итоговые баллы приведены в таблице 11

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Вариант 1

Устный опрос

Текущий контроль по дисциплине Материаловедение. Технология конструкционных материалов проводится в форме устного опроса по следующим темам:

- Тема 1. Определение науки, цели и задачи курса

- Тема 2. Кристаллическое строение и свойства материалов

- Тема 3. Основы теории сплавов

- Тема 4. Сплавы на основе железа

- Тема 5. Технология термической обработки

- Тема 6. Химико-термическая обработка

- Тема 7. Легированные стали

- Тема 8. Цветные металлы и сплавы

- Тема 9. Неметаллические материалы. Полимеры. Пластические массы. Резиновые материалы

- Тема 10. Металлургия чугуна и стали

- Тема 11. Основы литейного производства

- Тема 12. Обработка металлов давлением

- Тема 13. Обработка конструкционных материалов на металлорежущих станках

Опрос проводится в начале лекционного занятия по материалу, рассмотренному на предыдущей лекции

Таблица 4

Критерии оценивания

| № п/п | Критерии оценивания | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучаемый не смог ответить на поставленные вопросы | - 5 баллов | не зачтено |
| 2 | Обучаемый верно ответил на поставленные вопросы | +1 балл* | зачтено |

Примечание * - баллы суммируются в ведомости оценок электронного курса 23.03.01_1к_2с «Материаловеение.ТКМ» СДО «Фарватер»

Вариант 2

Тестирование в СДО «Фарватер»

Текущий контроль по дисциплине Материаловедение. Технология конструкционных материалов проводится в форме компьютерного тестирования в СДО «Фарватер» два раза за семестр отдельно по разделам «Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов»:

2.1. Вопросы к тестированию по разделу «Материаловедение»

Вопрос 1. Характерные признаки металлов.

- Непрозрачность.

- Специфический блеск.

- Высокая электропроводность.

- Хорошая ковкость.

- Все признаки.

Вопрос 2. Какие структурные несовершенства имеют реальный кристалл?

- Точечные дефекты.

- Линейные дефекты.

- Поверхностные дефекты.

- Присутствие примесных атомов.

- Любые 1, 2, 3, 4 или все.

Вопрос 3. Какие типы кристаллической ячейки характерны для металлов и сплавов?

- Объемно-центрированная кубическая решетка.

- Гранецентрированная кубическая решетка.

- Гексагональная плотно-упакованная решетка.

- Тетрагональная.

- Любая.

Вопрос 4. Какой тип кристаллической решетки имеет железо при комнатной температуре?

- Тетрагональная.

- Простая кубическая.

- Объемно-центрированная кубическая.

- Гранецентрированная кубическая.

- Гексагональная.

Вопрос 5. Характеристикой пластичности сплавов является:

- Предел прочности.

- Предел упругости.

- Относительное удлинение.

Вопрос 6. Какое механическое свойство определяется по методу Роквелла?

- Прочность.

- Твердость.

- Упругость.

- Пластичность

Вопрос 7. Свойства металлов примерно одинаковы по всем направлениям. Это явление называется:

- Анизотропностью.

- Изотропностью.

- Квазиизотропностью.

Вопрос 8. Что показывают кривые охлаждения?

- Фазовый состав сплава.

- Зависимость химического состава от температуры при охлаждении сплава.

- Положение критических точек по температуре с изменением температуры охлаждения.

- Изменение структуры с изменением температуры при охлаждении.

- Зависимость механических свойств от скорости охлаждения.

Вопрос 9. Что характеризует линия солидуса?

- Переход сплава в жидкое состояние из твердого состояния.

- Окончание кристаллизации сплава и переход сплава в твердое состояние.

- Переход аустенита в перлит.

- Переход цементита первичного в ледебурит и вторичный цементит.

- Переход цементита первичного в цементит вторичный + ледебурит.

Вопрос 10. Что представляют собой механические смеси кристаллов двух компонентов?

- Эвтектика.

- Твердый раствор.

- Твердый раствор ограниченной растворимости.

- Химическое соединение.

- Любой вариант 1,2,3,4.

Вопрос11. В чем основное отличие сталей от чугуна?

- Отсутствие признаков, характерных для металлов.

- Содержание углерода в сплаве.

- Отсутствие электропроводности.

- Химическим составом сплава.

- Отсутствием электропроводности.

Вопрос 12. Что представляет собой цементит?

- Механическая смесь кристаллов углерода и железа.

- Химическое соединение.

- Твердый раствор замещения.

- Твердый раствор внедрения.

- Вещество сцепляющее кристаллы углерода и железа.

Вопрос 13. Какие вредные примеси присутствуют в стали?

- Углерод.

- Фосфор и сера.

- Хром.

- Никель.

- Вольфрам.

Вопрос 14. Что означают в маркировке стали буквы «кп»?

- Автоматная сталь.

- Быстрорежущая сталь.

- Кипящая сталь.

- Полуспокойная сталь.

- Коррозионно-стойкая сталь.

Вопрос 15. Какой материал из указанных марок относится к чугуну?

- У8А.

- Ст.5кп.

- СЧ20.

- 3Х2В8Ф.

- Х12М.

Вопрос 16. Какая марка стали относится к высококачественным углеродистым сталям?

- У7.

- У9А.

- У13.

- А8.

- 20Х.

Вопрос 17. На какие группы разделяются легированные стали по назначению?

- Углеродистая, легированная, цементуемая.

- Конструкционная, инструментальная, с особыми свойствами.

- Качественная, высококачественная.

- Мартеновская, конверторная, бессемировская.

- Низкоуглеродистая, среднеуглеродистая, высокоуглеродистая.

Вопрос 18. Какое содержание углерода соответствует химическому соединению железа с углеродом – цементиту?

- 0,8 С%.

- 2,14 С%.

- 6,67 С%.

- 4,3 С%.

- 0,06 С%.

Вопрос 19. Какое максимальное (теоретически) содержание углерода в сталях (в %)?

- 6,67.

- 0,8.

- 2,14.

- 1,2.

- 4,3.

Вопрос 20. Что означает число в обозначении марки литейной стали (Сталь 35Л)?

- Минимальный предел прочности при растяжении.

- Минимальный предел прочности при изгибе.

- Содержание углерода в сотых долях %.

- Содержание углерода в десятых долях %.

- Порядковый номер сплава.

Вопрос 21. Какая технология применяется для получения изделий из ковкого чугуна?

- Холодная штамповка.

- Горячая пластическая деформация.

- Литье.

- Литье с применением модифицирования.

- Длительный отжиг отливок из белого чугуна.

Вопрос 22. Какова форма графита в ковком чугуне?

- Шаровидная.

- Пластичная.

- Хлопьевидная.

- Завихренная.

- Мелкозернистая.

Вопрос 23. Как изменяются твердость и пластичность углеродистых сталей с увеличением содержания в них углерода?

- Твердость и пластичность растут.

- Твердость и пластичность падают.

- Твердость растет, пластичность падает.

- Твердость падает, пластичность растет.

- Твердость растет, пластичность не изменяется.

Вопрос 24. По каким из перечисленных свойств серые чугуны выгодно отличаются от углеродистых сталей?

- Стоимость.

- Антифрикционные свойства.

- Литейные свойства.

- Обрабатываемость резанием.

- Прочность.

Вопрос 25. Чем обусловлено различие в механических свойствах простых серых, ковких и высокопрочных чугунов?

- Химическим составом чугуна.

- Строением стальной основы чугуна.

- Количеством и формой графитных включений.

- Количеством графитных включений.

- Способом производства чугуна.

Вопрос 26. Какой чугун называется «белым»?

- Чугун, в котором углерод частично или полностью находится в виде пластинчатого графита.

- Чугун, в котором углерод находится в виде цементита.

- Чугун, в котором углерод частично или полностью находится в виде шаровидного графита.

- Чугун, в котором углерод частично или полностью находится в виде хлопьевидного графита.

- Чугун, в котором весь углерод находится в виде пластинчатого графита.

Вопрос 27. Что означают цифры «50» и «5» в марке ковкого чугуна КЧ 50-5?

- Величины предела прочности при изгибе и относительного удлинения.

- Величину предела прочности при растяжении и относительного удлинения.

- Величину предела прочности при растяжении и изгибе.

- Величину предела прочности при изгибе и относительного сужения.

- Величину предела прочности при растяжении и условного предела тегучести.

Вопрос 28. Какая структура стали не является феррито-цемититной смесью?

- Перлит.

- Мартенсит.

- Сорбит.

- Троостит.

Вопрос 29. Какая цель закалки:

- Снятие внутренних напряжений.

- Повышение твердости и прочности.

- Повышение пластичности.

- Для снятия наклепа.

- Для выравнивания химической неоднородности зерен твердого раствора.

Вопрос 30. Какая обработка стальных изделий называется улучшением?

- Высокий отпуск.

- Закалка + высокий отпуск.

- Шлифовка  поверхности.

- Дробеструйная обработка.

- 5.	Закалка   + низкий отпуск.

Вопрос 31. Какая структура обеспечивает максимальную твердость доэвтектоидной стали?

- Перлит + феррит.

- Троостит.

- Мартенсит отпуска.

- Мартенсит.

- Сорбит отпуска.

Вопрос 32. Как изменяется прочность и пластичность стали с повышением температуры отпуска?

- Прочность и пластичность увеличивается.

- Прочность растет, пластичность падает.

- Прочность падает, пластичность растет.

- Прочность не изменяется, пластичность растет.

- Прочность и пластичность уменьшается.

Вопрос 33. Перлитное превращение – это главное превращение при:

- Высокой скорости охлаждения.

- Средней скорости охлаждения.

- Малой скорости охлаждения.

Вопрос 34. Какая фаза должна обязательно присутствовать в стали при температуре ее нагрева под закалку?

- Мартенсит.

- Цементит.

- Феррит

- Аустенит

- Перлит.

Вопрос 35. Отпуск проводят с целью:

- Получения мартенсита.

- Получения аустенита.

- Придания стали эксплуатационного комплекса свойств.

Вопрос 36. Какие из этих структур являются перлитными?

- Мартенсит закалки.

- Мартенсит отпуска.

- Сорбит и троостит.

Вопрос 37. Для какой цели проводится отжиг?

- Повышение прочности и твердости.

- Улучшение обрабатываемости и снятия внутренних напряжений.

- Повышение износостойкости.

Вопрос 38. В результате закалки и низкого отпуска получают структуру:

- Мартенсита отпуска.

- Троостита.

- Сорбита.

Вопрос 39. Мартенситное превращение аустенита происходит при скорости охлаждения:

- Больше критической.

- Меньше критической.

- Значительно меньше критической.

Вопрос 40. В чем состоят принципиальные отличия режимов отжига и закалки стали?

- В скорости нагрева.

- В температуре нагрева.

- В длительности выдержки при температуре нагрева.

- В скорости охлаждения.

- В температуре нагрева и скорости охлаждения.

Вопрос 41. Гомогенизация аустенита – это:

- рост концентрации углерода в аустените.

- снижении концентрации углерода в аустените.

- выравнивание концентрации углерода и легирующих элементов по всему объему аустенита.

Вопрос 42. Какая термическая обработка изделий применяется после предварительной холодной пластической деформации для устранения наклепа?

- Отжиг.

- Рекристаллизационный отжиг.

- Отпуск.

Вопрос 43. Измерение какого механического свойства используется обычно для контроля качества термической обработки?

- Прочность.

- Твердость.

- Пластичность.

- Ударная вязкость.

- Износостойкость.

Вопрос 44. Каков режим охлаждения при отжиге?

- В воде.

- На воздухе.

- Вместе с печью.

Вопрос 45. Указать типовую термообработку, рекомендуемую для пружин:

- Закалка и низкий отпуск.

- Закалка и двукратный отпуск.

- Закалка и старение.

- Закалка и средний отпуск.

Вопрос. 46. Наклеп металла это:

- упрочнение при упругой деформации.

- упрочнение при холодной пластической деформации.

- разупрочнение при нагреве

Вопрос . 47. Какую марку стали следует предпочесть для изготовления недорогого изделия методом холодной штамповки?

- 08

- Ст6сп

- У8

- 12Х18Н10Т

- 45

Вопрос.48. Какой вид термической обработки необходим для полной ликвидации наклепа в металле?

- Низкий отпуск.

- Закалка.

- Рекристаллизационный отжиг

- Старение

- Нормализация

Вопрос 49. ХТО – это насыщение поверхностных слоев стали определенными химическими элементами:

- Электрохимическим методом.

- Напылением.

- Диффузией в атомарном состоянии при высокой температуре.

Вопрос 50. Цементация – это насыщение поверхности металла:

- Углеродом.

- Азотом.

- Углеродом и азотом.

Вопрос 51. Какой из трех процессов ХТО является завершающим?

1.	Диффузия атомов насыщающего элемента вглубь металла.

2.	Выделение диффузионного элемента в атомарном состоянии.

3.	Адсорбция.

Вопрос 52. Какая термообработка проводится после цементации?

- Закалка.

- Закалка и низкий отпуск.

- отжиг

Вопрос 53. Как маркируются легированные конструкционные стали?

- Сочетание цифр.

- Сочетание букв.

- Сочетание букв и цифр.

- Сочетанием значений механических свойств.

- Сочетание процентного содержания химических элементов.

Вопрос 54. В какой марке стали содержится 0,40 %С, 1,0 % хрома, 1,0 % никеля, 1,0 % молибдена и является высококачественной сталью?

- У8А.

- А20.

- 12Х18Н10Т.

- 40ХНМА.

- 40Г.

Вопрос 55. Какая буква в маркировке стали соответствует меди?

- Н.

- М.

- Ю.

- Д.

- Х.

Вопрос 56. Что означают цифры в сплаве 2Х13?

- Количество углерода в сотых долях % и хрома в десятых долях %.

- Количество углерода в десятых долях % и хрома в целых цифрах.

- Количество углерода в целых цифрах и хрома в сотых долях %.

- Количество углерода и хрома в целых числах.

Вопрос 57. Указать в какой из перечисленных марок сталей Cr = 1,5 %:

- 15Х5М.

- ШХ15.

- 40Х15Н7Г7Ф2МС.

Вопрос 58. По назначению стали классифицируются на конструкционные, инструментальные, специальные. Выбрать ряд, в котором указаны только инструментальные стали.

- 30Х, 08, 20ХГР.

- 15Х5, 12Х18Н12Т, 08Х13.

- У8А, Х, Р6М5.

Вопрос 59. Из представленного перечня выбрать ряд, в котором перечислены только высококачественные стали.

- Ст6ПС, 14Г2АФ, 12ХН3А.

- 60С2ХА, ШХ15СГ, У12А.

- 30ХГС-Ш, 12Х25Н16Г7АР, 36Х2Н2МФА.

- 20Л, 35ХМЛ, АС30ХМ.

Вопрос 60. В какой из указанных марок сталей в качестве легирующего элемента указан азот?

- 15ХГН2ТА.

- АС12ХН.

- 12Х17Г9АН4.

Вопрос 61. В нашей стране применяется буквенно-цифровое обозначение марок сталей и сплавов, где буква - химический элемент или особенность стали, цифра – процентное отношение элемента. Что означает в марке стали Р18К5Ф2 цифра 18?

- Процентное содержание ванадия.

- Процентное содержание кобальта.

- Процентное содержание вольфрама.

Вопрос 62. Что такое латунь?

- Сплав меди со свинцом.

- Сплав меди с цинком.

- Сплав свинца с цинком.

- Сплав меди с оловом.

- Сплав меди с алюминием.

Вопрос 63. Бронза какой марки содержит наименьшее количество меди?

- БрОФ10-1

- БрОС10-10

- БрАЖМц10-3-1.5

- БрАЖН10-4-4

Вопрос.64. Какие пластмассы называют термопластичными?

- пластмассы, обладающие высокой пластичностью при высокой температуре.

- пластмассы, которые при нагреве размягчаются, а при охлаждении вновь затвердевают; могут повторно перерабатываться.

- пластмассы, которые вначале при нагреве размягчаются, но при дальнейшем повышении температуры переходят в неплавкое состояние.

- пластмассы, которые теряют конструкционные свойства при высоких температурах.

- пластмассы, которые хорошо обрабатываются только при температуре, обеспечивающей пластмассе пластичность.

Вопрос. 65. Пластики – это:

- Полимерные материалы.

- Кристаллические материалы.

- Порошковые материалы

Вопрос 66. Каучуковая композиция превращается в резиновую в результате реакции:

- Полимеризации.

- Вулканизации.

- Поликонденсации.

Вопрос 67. Какой полимер является основой резиновых материалов?

- Каучук.

- Полиэтилен.

- Полипропилен.

Вопрос 68. Какой химический элемент является определяющим в реакции вулканизации каучука?

- Сера.

- Углерод.

- Водород.

2.2. Вопросы к тестированию по разделу «Технология конструкционных материалов»

Вопрос. 1.  Конструкционные материалы – это материалы:

- используемые для изготовления конструкций и деталей машин.

- удовлетворяющие механическим, физико-химическим, эксплуатационным и технологическим свойствам.

- материалы, изготовленные из вышедших из строя различных конструкций.

- используемые для изготовления объемных строительных конструкций.

- используемые для изготовления конструкций и деталей машин и удовлетворяющие механическим, физико-химическим, эксплуатационным и технологическим свойствам.

Вопрос. 2: Технология конструкционных материалов (ТКМ) это дисциплина, в которой изучается:

- способы получения машиностроительных материалов.

- способы их физико-химической обработки с целью придания им требуемых свойств.

- способы переработки получаемых материалов в заготовки и детали, необходимые в современном машиностроительном производстве.

- все перечисленное.

Вопрос.3: Современное металлургическое производство включает:

- шахты и карьеры по добыче руд и каменных углей.

- горно-обогатительные комбинаты и коксохимические заводы.

- все перечисленное..

- доменные и сталеплавильные цехи.

- прокатные цехи.

Вопрос.4: Материалы (сырье) для производства чугуна, это:

- каменный уголь, мазут, природный газ, колошниковый газ.

- железная руда и глинозем.

- железная руда, топливо, флюсы.

- огнеупоры – кислые, основные и нейтральные

Вопрос. 5: Коксование угля, это:

- добавление к каменному углю извести для офлюсовывания пустой породы.

- длительная выдержка при отрицательных температурах с целью повышения прочности угольного концентрата.

- воздействие магнитным полем для повышения  качества угля.

- прокаливание без доступа воздуха при температуре около 1000оС в течение 12-14 часов.

Вопрос.6. В чем заключается процесс подготовки доменных руд к плавке?

- обработка различными химическими средствами с целью повышения реакционной способности руды.

- дробление и сортировка, обогащение, окусковывание.

- транспортировка добытых в шахтах и карьерах руд к месту выплавки чугун

Вопрос.7: В чем заключается сущность доменного процесса?

- восстановление оксидов железа, входящих в состав руды оксидом углерода, водородом и твердым углеродом, выделяющимся при сгорании топлива.

- науглероживание железа до определённого химического состава.

- все перечисленное

- оплавление пустой породы руды, образование шлака, растворение в нём золы кокса и удаление его из печи.

Вопрос. 8.  В чем заключается сущность металлургического передела чугуна в сталь?

- для получения стали из чугуна, необходимо к чугуну добавить легирующие элементы.

- снижение содержания углерода и примесей путем их избирательного окисления и перевода в шлак и газы в процессе плавки.

- необходимо расплавить чугун, при этом процессы его превращения в сталь протекают самопроизвольно.

- необходимо провести длительный отжиг чугуна, при этом структура чугуна приводится в равновесное состояние, что способствует его переходу в сталь.

Вопрос.9: Какие основные виды разливки стали вы знаете?

- разливка сверху, снизу (сифонная) и непрерывная

- разливка порционная, прерывистая и последовательная.

- разливка вакуумная и индукционная.

- разливка чашечная и лопаточная.

Вопрос.10: В какой части слитка обычно образуется усадочная раковина после разливки и остывания металла в изложницах?

- в нижней

- в верхней.

- в нижней и боковой.

- в верхней и нижней.

- она вообще никогда не образуется.

Вопрос. 11: Содержание каких вредных примесей является основой для классификации сталей по качеству (обыкновенного качества, качественная, высококачественная, особовысококачественная сталь)?

- все растворенные газы – водород, азот, кислород.

- сера и фосфор.

- только неметаллические включения, именно они снижают качество стали.

- цветные и тугоплавкие металлы

Вопрос. 12: Какие вредные примеси присутствуют в стали?

- углерод.

- фосфор и сера.

- хром.

- никель.

- вольфрам.

Вопрос. 13: Какие способы повышения качества стали вы знаете?

- обработка синтетическими шлаками.

- вакуумная дегазация металла.

- все перечисленное.

- электрошлаковый переплав

- вакуумно-дуговой переплав.

Вопрос. 14: Какие основные свойства литейных сплавов вы знаете?

- цвет, запах, химические и электрохимические свойства

- относительное удлинение, относительное сужение, ударная вязкость.

- жидкотекучесть, усадка, газопоглощение, ликвация

- коррозионная стойкость, износостойкость, штампуемость.

- обрабатываемость резанием, свариваемость.

Вопрос.15: Какие основные операции технологии изготовления отливок в песчано-глинистых вы знаете?

- изготовление моделей и стержневых ящиков, приготовление формовочных и стержневых смесей, сборка форм, приготовление расплава и заливка форм

- подготовка изложниц, заливка сверху или снизу (сифонная), охлаждение слитков, выбивка их из изложниц.

- загрузка шихты, подача горячего воздуха в фурмы, расплавление шихтовых материалов, горение топлива, протекание реакций восстановления окислов железа.

- загрузка шихтового материала через боковые окна, подача дутья, образование факела, расплавление шихты, окисление, кипение, раскисление, слив

Вопрос. 16: Какие специальные способы получения отливок вы знаете?

- в индукционных печах, способом электрошлакового переплава, электродуговым переплавом, вакуумной дегазацией, обработкой синтетическими шлаками

- по выплавляемым моделям, центробежное, под давлением, в оболочковых формах, кокильное.

- формовое, формообразующее, опочное, безопочное, в смешивающих бегунах

- мартеновское, конверторное, бессемеровское, индукционное литье.

Вопрос. 17: Что входит в модельный комплект?

- стержневая и формовочная смеси, смешивающие бегуны, опоки.

- опока, гладилка, стержень, бегуны, литниковая чаша, стержневая смесь.

- модель отливки, стержневой ящик, модель литниковой системы, модельная плита

- штыри, ушки, полуформы, стержень.

- трамбовка, подъемники, душник, гладилка, крючки.

Вопрос. 18: Какие основные составляющие формовочной смеси?

- патока и песок.

- глина и олифа.

- песок и глина.

- песок и опилки.

- опилки и торф.

Вопрос. 19: Какие виды брака в отливках вы знаете?

- неравномерность по химическому составу, завышенная твердость, низкая ударная вязкость

- низкая прочность, недостаточная износостойкость, низкая коррозионная стойкость

- газовые, песчаные и шлаковые раковины, усадочные раковины, рыхлоты и пористость, недолив, холодные и горячие трещины

- повышенное содержание углерода, дендритная ликвация, анизотропия.

- аморфность и изотропность, полосчатость структуры, карбидные включения

Вопрос. 20: Какие основные методы исправления дефектов в отливках вы знаете?

- холодная  и деформация

- механическая вырубка дефектов, последующая окраска

- закраска красящими пигментами, ультразвуковая обработка в расплавленном состоянии.

- дефекты литья не исправляются, это окончательный брак

- газовая и электрическая сварка, пропитывание, заделка замазками и мастиками.

Вопрос. 21: Что такое наклеп металла?

- пластическая деформация металла (формоизменение) – увеличение длины заготовки за счет снижения поперечных размеров

- снижение прочностных свойств и твердости в процессе упругой и пластической деформации.

- упрочнение металла под действием холодной пластической деформации (повышение характеристик прочности и твердости, снижение пластичности и ударной вязкости

- пластическая деформация (формоизменение) – увеличение поперечных размеров заготовки за счет снижения ее высоты

Вопрос.  22: что такое рекристаллизация наклепанного металла?

- измельчение структуры металла при нагреве выше критической точки АС3.

- повышение твердости металла, за счет его многократной перекристаллизации.

- образование новых равноосных зёрен вместо ориентированной волокнистой структуры деформированного металла (при нагреве выше температуры рекристаллизации).

- это любая повторная кристаллизация  металла независимо от температуры нагрева и количества нагревов и охлаждений

Вопрос.  23: Чем отличается горячая деформация от холодной?

- горячая деформация проводится при высокой температуре, а холодной при комнатной.

- горячая деформация проводится выше температуры рекристаллизации, а холодная – ниже температуры рекристаллизации.

- при горячей деформации металл раскален докрасна, при холодной деформации металл имеет серый или фиолетовый цвет.

- граница между горячей и холодной деформацией у каждого металла разная, она приведена в справочнике….

- если металл предварительно нагрет выше 1200оС, то деформация такого металла будет горячей, а если температура нагретого под деформацию металла ниже 1200оС, то это – холодная деформация

Вопрос.  24: Основной схемой деформирования объемной заготовки при ковке является:

- обжатие вращающимися валками

- выдавливание металла из полости инструмента

- сжатие между плоскостями инструмента

- вытягивание металла из полости инструмента

- затекание металла в полость инструмента

Вопрос. 25. Основной схемой деформирования объемной заготовки при прокатке является:

- выдавливание металла из полости инструмента.

- обжатие вращающимися валками.

- вытягивание металла из полости инструмента.

- сжатие между плоскостями инструмента.

Вопрос.  26: Основной схемой деформирования объемной заготовки при волочении является:

- обжатие вращающимися валками.

- вытягивание металла из полости инструмента.

- сжатие между плоскостями инструмента.

- выдавливание металла из полости инструмента.

Вопрос. 27.: Чем обеспечивается процесс прокатки?

- силами нормального давления валков на заготовку, благодаря которым заготовка деформируется и приобретает нужный профиль

- силами трения между вращающимся инструментом и заготовкой, благодаря которым заготовка перемещается в зазоре между валками, одновременно деформируясь.

- вытягивающей силой, действующей со стороны далее расположенного прокатного стана

Вопрос. 28: Какие основные конструктивные составляющие прокатных валков?

- боек, шабот и баба.

- бочка, шейки и трефы.

- цилиндр, уступы и втулки.

- матрица и пуансон..

- верхний штамп и нижний штамп

Вопрос.  29: Какие операции являются предварительными операциями ковки?

- осадка и протяжка.

- биллетирование и рубка

- скручивание и гибка

- вытяжка и прошивка.

Вопрос. 30: Какие операции относятся к окончательным операциям ковки (к чистовой ковке)?

- биллектирование, рубка, выдавливание, скручивание, охлаждение..

- осадка, протяжка, прошивка, гибка, скручивание, рубка.

- осадка, волочение, выдавливание, прошивка, скручивание.

Вопрос.  31: Чем конструктивно отличается открытый штамп от закрытого?

- в открытом штампе весь процесс штамповки можно наблюдать со стороны, в закрытом штампе процесс штамповки скрыт

- открытый штамп состоит из прозрачного материала – высокопрочного стекла, закрытый штамп состоит из непроницаемого материала – штамповой стали

- ничем: открытый штамп- это штамп в состоянии до штамповки, закрытый – в состоянии в процессе штамповки

- в открытых штампах между верхней и нижней частями штампа имеется полость (облойная канавка), в которую выдавливается излишек металла (облой).

Вопрос.  32: Какие виды ручьев могут быть на рабочей поверхности многоручьевого штампа?

- штамповочные (протяжные, пережимные, гибочные, подкатные…) и заготовительные (чистовые и черновые).

- калиброванные, гладкие и фасонные.

- заготовительные (протяжные, пережимные, гибочные, подкатные…) и штамповочные (чистовые и черновые).

- прямые, извилистые, спиральные, глубокие, мелкие, прямоугольные, круглые…

Вопрос.  33: Какие разделительные операции листовой штамповки вы знаете?

- вытяжка, отбортовка, гибка.

- рубка, прошивка, осадка.

- отрезка, вырубка, пробивка

Вопрос.  34: Какие формообразующие операции листовой штамповки вы знаете?

- резка, вырубка, пробивка, гибка.

- прошивка, осадка, вытяжка, протяжка, гибка

- вытяжка, отбортовка, гибка, обжим, раздача.

Вопрос.  35: Чем отличаются прямое и обратное прессование?

- прямое прессование производится тогда, когда надо получить прямые по форме изделия, а обратным прессованием получают изделия разнообразной формы

- с прямого прессования начинают процесс прессования, а обратным прессованием - заканчивают.

- при прямом прессовании движение пуансона пресса и истечение металла через отверстие матрицы происходят в одном направлении, при обратном прессовании – в обратном

Вопрос.  36: Что такое волочение?

- любые процессы, в которых используются волочильные станы и печи патентирования

- протягивание заготовок через сужающееся отверстие (фильеру) в инструменте, называемом волокой.

- процесс получения волокнистого тканевого материала на прядильных механизированных машинах, для дальнейшей его пропитки смолой и получения текстолита

Вопрос.  37: Что такое обработка металлов резанием?

- процесс срезания режущим инструментом с поверхности заготовки слоя металла в виде стружки для получения необходимой геометрической формы, точности размеров и шероховатости поверхностей детали.

- процесс обработки деталей на любых металлорежущих станках – токарных, сверлильных, фрезерных, шлифовальных и др

- использование любого режущего инструмента – ножа, сверла, ножовки, дрели, резца, точила, клинка и т.д – по назначению в соответствии с его технологической инструкцией и рекомендациями в ней

Вопрос.  38: Какие основные движения при обработке резанием вы знаете?

- движения резания (главное и движение подачи),установочные  и вспомогательные движения

- горизонтальные, поперечные, вращательные, тангенциальные, вертикальные и др

- все движения, совершаемые рабочим со станком, режущим инструментом и обрабатываемой деталью

Вопрос. 39: Что относится к основным технологическим параметрам режима резания, например, при токарной обработке?

- толщина и ширина срезаемого слоя, номинальная площадь поперечного сечения срезаемого слоя, действительная площадь сечения срезаемого слоя

- производительность токарного станка, время обработки одной детали, степень автоматизации станка.

- скорость главного движения, подача и глубина резания

Вопрос.  40: Какие виды стружек образуются при токарной обработке, и какой вид стружки нежелателен и почему??

- короткая (длиной до 1 см), длинная (до 10 см) и очень длинная (до 30 см) стружка; нежелательна короткая стружка, так как частый обрыв стружки приводит к дополнительным затратам энергии, стружка может отлетать в сторону и ранить рабочего

- прямая, извилистая, в виде спирали, в виде дуги и т.д; нежелательна прямая стружка, так как она может отклониться в сторону рабочего и ранить его.

- сливная, скалывания и надлома; нежелательно – сливная, так как она наматывается на механизмы станка, инструмент, обработанную заготовку, что затрудняет эксплуатацию станка, царапает обработанную поверхность, может вызвать травму рабочего.

Вопрос.  41: Происходит ли пластическая деформация при резании и наблюдается ли явление наклепа?

- нет: обработка резанием – это процесс срезания режущим инструментом с поверхности заготовки слоя металла в виде стружки, а не процесс пластической деформации, только при которой возможен наклеп

- это зависит от марки стали обрабатываемой заготовки: чем тверже металл и чем больше в нем легирующих элементов, тем менее вероятная пластическая деформация при его обработке резанием

- да: часть срезаемого слоя, толщина которой примерно равна радиусу закругления вершины лезвия упруго и пластически деформируется, образуя обработанную поверхность с явлением наклепа на ней.

Вопрос.  42: Какие силы резания, возникающие при точении вы знаете?

- динамические, статические, ударные, растягивающие, сжимающие и тд.

- равнодействующая сила( R ), действующая на резец со стороны заготовки и ее составляющие:  вертикальная (Pz), радиальная (Py) и осевая (Px) силы.

- сила тяжести, электродинамическая сила, сила вращения шпинделя, мощность двигателя и др.

Вопрос.  43: Назовите зоны выделения тепла и потерь при резании металла:

- зоны выделения тепла – зона пластической деформации, зоны трения резца о заготовку и о стружку; тепло уходит в окружающую среду, в резец, в заготовку и стружку.

- резец всегда нагревается в процессе резания, это закон; тепло отводится вместе с смазочно-охлаждающей жидкостью

- Зона выделения тепла – это сама зона резания и все, что ее окружает; тепло отводится в окружающую среду и чем ниже температура окружающей среды, тем лучше отводится тепло

Вопрос.  44: Чем отличается изнашивание от износа?

- изнашивание, это - абразивное, адгезионное, диффузионное, окислительное и другие виды изнашивания, а износ – это практически то же самое, что и изнашивание

- изнашивание, это более тонкое понятие, чем износ: если величина износа измеряется в миллиметрах, то величина изнашивания измеряется в микронах.

- изнашивание, это - процесс разрушения поверхности твердого тела при воздействии на него другого твердого тела и (или) внешней среды; износ, это -результат изнашивания, оцениваемый в условных единицах (например, длины, объема, массы и т.п.)

Вопрос.  45: Какие виды подвода смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания вы знаете?

- подводы СОЖ сверху, снизу и сбоку

- свободным поливом сверху и под давлением сверху снизу и сбоку.

- ручной, полуавтоматический и автоматический подводы.

- свободным поливом, струйным охлаждением, охлаждением распыленной жидкостью

Вопрос.  46: Какие виды инструментальных материалов вы знаете?

- только твердые сплавы, именно они обеспечивают высокую износостойкость и производительность металлорежущего станка

- инструментальны стали разных видов – от углеродистой до быстрорежущей.

- инструментальные стали, твердые сплавы, керамика, алмазы и сверхтвердые синтетические материалы

Вопрос.  47: Как классифицируются стали в зависимости от теплостойкости?

- углеродистые (низкой теплостойкости), легированные (полутеплостойкие) и быстрорежущие (высокой теплостойкости) стали

- низкоуглеродистые (низкой теплостойкости), среднеуглеродистые (полутеплостойкие) и высокоуглеродистые (высокой теплостойкости)

- низколегированные (низкой теплостойкости), среднелегированные (полутеплостойкие) и высоколегированные (высокой теплостойкости)

Вопрос.  48: Какие группы твердых сплавов вы знаете?

- вольфрамовые, титановые, танталовые твердые сплавы.

- вольфрамовые, титано-вольфрамовые и титано-тантало-вольфрамовые твердые сплавы

- твердые, полутвердые и сплавы сверхвысокой твердости.

Вопрос.  49: Как маркируются металлорежущие станки?

- буквой (Т- токарные, С – сверлильные, Ф – фрезерные и т.д) и цифрой, характеризующей его главный размер (например, максимальный диаметр сверления, длину хода стола и т.д).

- никак не маркируется,  имеется только номер завода изготовителя и инвентарный номер потребителя

- первая цифра указывает группу станка, вторая – тип, последние (одна или две) цифры – один из его размеров (например, максимальный диаметр сверления, длину хода стола и т.д).

Вопрос.  50: Что такое передаточное отношение передачи металлорежущего станка?

- отношение частоты вращения ведомого элемента к частоте вращения ведущего.

- отношение частоты вращения ведущего элемента к частоте вращения ведомого.

- сумма передаточных отношений всех передач станка.

Вопрос.  51: Назначение суппорта токарного станка?

- для установки в нем резца.

- для перемещения резца, закрепленного в резцедержателе, в продольном, поперечном и наклонном к оси станка направлениях.

- для преобразования вращательного движения ходового вала в поступательное движение резца.

Вопрос.  52: Назначение фартука токарного станка?

- для предохранения рабочего от грязи и металлический пыли, для защиты рабочего во время работы на станке.

- для установки на нем рычагов и кнопок, с помощью которые можно перемещать резец ы продольном направлении.

- для преобразования вращательного движения ходового вала в продольное или поперечное движение суппорта.

Вопрос.  53: Что является особенностью процесса фрезерования?

- в том, что, в отличии от токарной обработки, используется многолезвийный инструмент - фреза

- особенностей нет, при фрезеровании происходит такое же снятие стружки с обрабатываемой заготовки, как и при использовании станков других групп

- периодичность и прерывистость процесса резания каждым зубом фрезы, причем процесс врезания зуба сопровождается ударами.

Вопрос.  54: Какие вы знаете схемы фрезерования?

- черновое и чистовое фрезерование

- вертикальное фрезерование и горизонтальное фрезерование.

- Последовательное и поэтапное фрезерование.

- попутное фрезерование и встречное фрезерование.

Вопрос.  55: Что является главным движением и движением подачи при сверлении?

- главное – поступательное (вверх-вниз) движение шпинделя со сверлом, движение подачи - вращение шпинделя со сверлом.

- главное – вращение шпинделя со сверлом, движение подачи – поступательное (вверх-вниз) движение шпинделя со сверлом.

- У сверлильного станка нет движения подачи, все движения совершает шпиндель со сверлом, они и являются главными

Вопрос.  56: В чем заключается конструктивное отличие сверла, зенкера и развертки?

- в количестве режущих лезвий: максимальное – у развертки, минимальное (2) – у сверла.

- в степени чистоты обрабатываемой поверхности: после развертывания шероховатость поверхности минимальная.

- конструктивных отличий нет, все перечисленное – это режущий инструмент для обработки отверстий

Вопрос.  57: Что является глубиной резания при сверлении?

- третья часть диаметра сверла.

- радиус сверла

- диаметр сверла.

- зависит от диаметра обрабатываемого отверстия, приблизительно ¼ - 1/3 части.

Вопрос.  58: Что является движением подачи при протягивании?

- вращательное движение заготовки относительно инструмента (протяжки)

- поступательное перемещение инструмента (протяжки) относительно неподвижной заготовки

- движение подачи отсутствует; за величину подачи принимают подъем на зуб, т.е. разность размеров по высоте двух соседних зубьев протяжки.

Вопрос.  59: Что такое абразивный материал?

- это материал, используемый для изготовления различных абразивных кругов, брусков и т.д, используемых для шлифования

- это материал, частицы которого представляют собой монокристаллы, поликристаллы или их осколки, имеют острые грани, обладают высокой твердостью и способностью резания и царапания.

- это бумажные или тканевые ленты с нанесенными на них абразивными частицами различной зернистости

Вопрос.  60: Какие основные характеристики абразивных инструментов вы знаете?

- износостойкость, теплостойкость, твердость, а также форма и размеры.

- это форма и размеры самого инструмента, например, круг, диаметр, ширина, диаметр внутреннего отверстия и тд

- это - материал зерен, их величина, вид связки, твердость, структура, форма и размеры инструмента.

Вопрос.  61: Какие основные виды шлифовальных станков в зависимости от схемы шлифования вы знаете?

- шлифовальные станки со шлифованием по двум схемам – периферией круга и торцем круга.

- ленто-шлифовальные, заточные и собственно шлифовальные станки.

- кругло-шлифовальные, плоско-шлифовальные, бесцентрово-шлифовальные, внутри-шлифовальные, ленто-шлифовальные, заточные станки.

Вопрос.  62: Какие виды отделочных обработок вы знаете?

- все виды обработки с использованием мелкозернистых (зернистость не более 1 мкм) абразивных лент и  полировка с использованием тканных материалов – войлока, фетра, сукна и алмазных паст.

- тонкое шлифование, полирование, притирка, хонингование, суперфиниширование, абразивно-жидкостная обработка.

- только абразивно-жидкостная обработка.

Вопрос.  63: Что такое порошковая металлургия?

- это использование металлических отходов (стружки, опилок и тд) для переплава и изготовления из них полноценных металлических изделий.

- это - область науки и техники, охватывающая производство металлических порошков, а также изделий из них или их смесей с неметаллическим порошком.

- это – все процессы, связанные с добычей рудной мелочи (в виде порошка, пыли и тд) с целью дальнейшего металлургического передела, то есть получения чугуна и потом стали.

Вопрос.  64: Какие основные операции технологической схемы получения изделий из порошков?

- получение порошков, подготовка, расплавление, заливка расплавом литейных форм для получения изделия.

- получение порошков и их подготовка, прессование, спекание, дополнительная обработка (термообработка, обработка резанием и т.д)

- подготовка материала (опилки, стружка), прессование с подогревом до 600-700оС, охлаждение, механическая обработка, термическая обработка.

Вопрос.  65: Какие основные материалы получают методом порошковой металлургии?

- антифрикционные, фрикционные, фильтрующие, специального назначения, например, «потеющие», уплотняющие и т.д.

- обычные материалы, такие же, как и обычными методами металлургического передела, так как в технологическом процессе порошковой металлургии используется расплавление исходных материалов

- получают именно порошковые материалы, которые могут применяться в любой области техники (в машиностроении, станкостроении, тракторостроении, судостроении, авиационной технике, в радиотехнике и т.д)

Вопрос.  66: Какие способы получения металлических порошков вы знаете?

- использование отходов производства (стружки, опилок) с их последующей очисткой, промывкой, обезжириванием и восстановлением от окислов.

- механические способы (распыление расплавленного металла, дробление и размол) и физико-химические способы (восстановление оксидов, электролиз расплавленных сред или водных растворов, диссоциациякарбонилов, испарениеи  конденсация).

- только дробление и размол.

Вопрос.  67: Какие виды спекания порошковой смеси вы знаете?

- твёрдофазное спекание (температура процесса ниже температуры плавление самого легкоплавкого компонента) и жидкофазное спекание (основанное на частичном расплавлении одного из компонентов)

- низкотемпературное (до 600оС) и высокотемпературное ( 1000-1200оС)

- предварительное и окончательное.

Вопрос.  68: Какие методы получения полимеров вы знаете?

- механические, химические, физико-химические.

- полимеризация, поликонденсация, сополимеризация.

- в жидком состоянии, в твердом состоянии, в твердо-жидком состоянии

Вопрос.  69: Какие вы знаете виды полимеров, в зависимости от формы их макромолекул?

- полимеризованные, поликонденсованные, сополимеризованные.

- линейные полимеры, разветвленные полимеры и сшитые (сетчатые) полимеры.

- термопластичные и термореактивные полимеры.

Вопрос. 70: Что такое ползучесть применительно к полимерам?

- изменение положения изделия в течение времени без воздействия на него внешних сил.

- деформация тела при неизменной нагрузке.

- изменение формы изделия из полимера при нагреве

Вопрос.  71.  Что входит в состав пластмасс?

- связующее (высокомолекулярная смола), наполнитель, пластификатор, стабилизатор, красители, сшивающие агенты, смазочные вещества и др

- полимер – это основа любой пластмассы.

- один из материалов или их композиция: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид и тд.

Вопрос.  72: Каучуковая композиция превращается в резиновую в результате реакции:

- полимеризации.

- вулканизации.

- поликонденсации.

Вопрос.  73: Какой полимер является основой резиновых материалов?

- каучук.

- полиэтилен.

- полипропилен.

Вопрос 74.  Какой химический элемент является определяющим в реакции вулканизации каучука?

- сера

- углерод

- водород

Вопрос 75. Классификация пластмасс по виду наполнителя:

- с порошковым наполнителем, с волокнистым и со слоистым наполнителями.

- с металлическим наполнителем и с неметаллическим наполнителем и газонаполненные

- с наполнителем в твердом, жидком и газообразном состояниях.

Перевод набранных при тестировании баллов в оценку производится в соответствии с Положением о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся (таблица 5).

Таблица 5

Критерии оценивания при проведении тестирования с применением дистанционных технологий в СДО «Фарватер».

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест сдан | 90…100 | Отлично | Зачтено |
|  |  | 80…89 | Хорошо |  |
|  |  | 60…79 | Удовлетворительно |  |
| 2 | Тест не сдан | 0…59 баллов | Не удовлетворительно | Не зачтено |

Вариант 3

Практические задания

Текущий контроль по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» проводится в форме выполнения практических заданий по лабораторным работам, в том числе на виртуальном оборудовании,  расчетно-графическим работам, изложения темы в виде реферата, оформления отчетов и их защиты по следующим разделам:

Раздел 1. «Материаловедение»

Практическое задание 1.1: Лабораторная работа «Определение твердости сталей по Бринеллю»

Практическое задание 1.2: Лабораторная работа «Определение твердости сталей по Роквеллу»

Практическое задание 1.3: Лабораторная работа «Определение механических характеристик при осевом растяжении стержня из малоуглеродистой стали».

Практическое задание 1.4: Лабораторная работа «Испытания сталей на ударную вязкость»

Практическое задание 1.5: Лабораторная работа «Построение диаграммы состояний сплавов свинец – сурьма»

Практическое задание 1.6: Лабораторная работа «Термическая обработка углеродистых сталей»

Практическое задание 1.7: Лабораторная работа «Макро- и микроанализ»

Практическое задание 1.8: Лабораторная работа «Диаграмма Железо-углерод. Отожженные стали. Чугуны».

Раздел № 2. «Технология конструкционных материалов»

Практическое задание 2.1: Реферат на тему «Основы металлургического производства»

Практическое задание 2.2: Реферат на тему «Специальные методы литья»

Практическое задание 2.3: Лабораторная работа «Основы ручной формовки»

Практическое задание 2.4: Расчетно-графическая работа «Расчет режимов сверления»

Суммарная оценка за выполнение практического задания (лабораторной работы, расчетно-графической работы, реферата) складывается из суммы двух оценок: за оформление отчета по проведенной работе (максимум 10 баллов) и за защиту работы (максимум 10 баллов).

Таблица 6.

Оформление отчетов по практическим заданиям (лабораторным работам, рефератам)

| № практичес-кого задания | Требования к оформлению отчетов по практическим заданиям для получения высшей оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1.1…1.6 | 1. Оформлен титульный лист, изложены цели и задачи работы, перечислено используемые оборудование и материалы* 2. Проведены необходимые измерения образцов материалов, выполнена обработка результатов, проведены испытания материалов (образцов), выполнены необходимые расчеты, определены свойства материалов. 3. Построены и правильно оформлены графики (название графика, осей, размерность названий осей, обозначение данных, проведены линии тренда (при необходимости) 4. Выполнен анализ полученных результатов, сформулированы выводы по целям, задачам и полученным результатам | 10 max |
| 1.7. | 1. Макроанализ: цель, определение, назначение, характеристика изломов, методы изготовления макрошлифов, примеры макроструктуры по ГОСТ 10243-75: центральная пористость, точечная неоднородность, пятнистая ликвация, ликвационный квадрат, подусадочная ликвация, межкристаллитные трещины, скворечник, внутренние надрывы, ковочные трещины) 2. Микроанализ: цель, определение, назначение, методы изготовления микрошлифов, устройство металлографического микроскопа, примеры определения размера зерен материала по ГОСТ 6539-75, оценки загрязненности стали неметаллическими включениями по ГОСТ 1778-70, оценки микроструктуры стали и чугунов по ГОСТ 8233-56 | 10 max |
| 1.8. | 1. Диаграмма железо-углерод, критические линии и точки, изотермические процессы, фазы, однофазные и двухфазные области. 2. Стали, их положение на диаграмме, доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные, микроструктура сталей (фото). 3. Чугуны, их положение на диаграмме, деление на белые и серые. Белые чугуны, их классификация в зависимости от содержания углерода, микроструктура белых чугунов (фото). 4. Серые чугуны, их классификация по форме графитных включений и по типу металлической основы, микроструктура серых чугунов (фото) | 10 max |
| 2.1. | Реферат с кратким изложением и иллюстрациями структуры металлургического производства, процессов доменного и сталеплавильного производства, способов разливки, способов повышения качества стали (титульный лист, изложение материала, используемая литература) | 10 max |
| 2.2 | Реферат по одному из специальных методов литья (по заданию преподавателя): литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям, центробежное литье, литье под давлением, литье в кокиль (титульный лист, изложение материала, используемая литература) | 10 max |
| 2.3. | Изложение в произвольной форме методов ручной формовки: технологической цепочки изготовления литейной формы, схематичное изображение отливаемой детали, модели, стержневого ящика и литейной формы в сборе с литниковой системой | 10 max |
| 2.4. | - Приведены уравнение кинематического баланса и кинематическая схема сверлильного станка, - Выбрано сверло в соответствии с индивидуальным заданием, назначен период стойкости сверла (Т, мин), выбрано значение подачи (S, об/мин), выполнена проверка подачи по осевой силе. - Рассчитана скорость резания, определена частота вращения шпинделя, определена мощность, затрачиваемая на резание (N, кВт), определен крутящий момент силы резания Мкр, определено основное технологическое время (Тот) | 10 max |

Примечание * - применимо ко всем практическим заданиям

Защита отчетов по практическим заданиям (лабораторным работам, рефератам) проводится в виде устного вопроса по вопросам, приведенным в таблице 7

Таблица 7.

| № практического задания | Контрольные вопросы | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Определение твердости сталей методом Бринелля | - Дайте определение твердости стали. - Какие инденторы используются при измерении твердости стали методом Бринелля? - Как производится измерения и определение твердости методом Бринелля? Как фактически измеряются диаметры отпечатков? - Для каких материалов применяется метод измерения твердости по Бринеллю? - Как зависит твердость стали от содержания углерода и почему? - Почему необходимо измерять диаметр отпечатков в двух взаимно перпендикулярных направлениях? | 10 max |
| 1.2. Определение твердости сталей методом Роквелла | - Дайте определение твердости стали. - Какие шкалы используются при измерении твердости стали методом Роквелла?. Чем они отличаются друг от друга? - Как производится измерение и определение твердости методом Роквелла? - Для каких материалов используются шкалы HRA, HRB и HRC? | 10 max |
| 1.3. Определение механических характеристик при осевом растяжении стержня из низкоуглеродистой стали» | - Какие характеристики прочности определяют при испытании образцов на разрыв? - Какие характеристики пластичности определяют при испытании образцов на разрыв? - Как определяют характеристики прочности? - Как определяют характеристики пластичности? - Дайте определение прочности материала - Дайте определение пластичности материала | 10 max |
| 1.4. Испытания сталей на ударную вязкость» | - Дайте определение вязкости материала - Для чего необходимо определять ударную вязкость материалов? - Как определяют ударную вязкость материалов - Как зависит ударная вязкость от температур отпуска? - Какое оборудование используется для определения ударной вязкости? - Какие образцы используются для определения ударной вязкости | 10 max |
| 1.5. Построение диаграммы состояний сплавов свинец – сурьма» | - Дайте определение сплава, компонента сплава, фазы, структуры - Назовите фазы, которые могут присутствовать в сплаве - Что такое диаграмма состояния сплава? - Что такое метод термического анализа? Как практически проводится термически анализ сплавов? - Как строят диаграмму состояния по результатам термического анализа? - Что означает перегиб на кривой охлаждения сплава?Что означает горизонтальный участок на кривой охлаждения сплава? - Что такое эвтектика? - Что такое линии «ликвидус и «солидус» на диаграмме состояния сплавов? - Что такое критические точки на диаграмме состояния и как их определяют при термическом анализе? | 10 max |
| 1.6. Термическая обработка углеродистых сталей» | - Что такое термическая обработка? - Что такое закалка, нормализация? - Что такое отпуск? Какие виды отпуска вы знаете? - Как влияет скорость охлаждения после нормализации и после закалки на уровень механических свойств стали 40? - Как влияет температура отпуска на величину значений твердости и ударной вязкости образцов из стали 40? | 10 max |
| 1.7. Макро- и микроанализ» | - Что такое макроструктурный анализ? Изложите методику его проведения, достоинства и недостатки. - Что можно выявить, используя макроанализ? - Изложите основные этапы подготовки макрошлифа. - Что можно определить с помощью травления в реактиве Гейна? Изложите методику травления. - Изложите методику изучения распределений сернистых включений по методу Баумана? - Какие дефекты можно выявить в сварном соединении с помощью макроанализа? - Что такое излом? Что можно установить по характеру излома? - Как отличить хрупкий излом от вязкого? - Опишите характеристику усталостного излома. - Перечислите возможные причины возникновения хрупкого, вязкого и усталостного разрушения. - Что такое микроанализ и для чего он применяется? - Перечислите преимущества микроанализа перед макроанализом? - На каком принципе основана работа оптического металлографического микроскопа? - Назовите основные системы микроскопа и укажите их назначение? - Как установить необходимое увеличение на микроскопе? - Какие факторы влияют на качество изображения? - Перечислите основные операции приготовления микрошлифа? - Возможно ли производить вырезку микрошлифа огневой резкой? - Для какой цели применяется паста при полировании? Какие виды паст существуют? - Возможно ли увидеть микроструктуру на полированном шлифе? | 10 max |
| 1.8. Диаграмма Железо-углерод. Отожженные стали. Чугуны». | - Какое количество углерода содержится в сталях и чугунах? - Какие аллотропические превращения протекают в чистом железе, его модификации, при каких температурах? - Что такое α- железо, какова его кристаллическая решетка? - Что такое феррит, его свойства, кристаллическая решетка? - Какая предельная растворимость углерода в феррите? - Что такое цементит и какими свойствами он обладает? - Что такое цементит первичный, вторичный и третичный (ЦI, ЦII, ЦIII) и какое различие между ними? - Что называется эвтектикой в сплавах Fe-Fe3C? - Каково содержание углерода в эвтектическом сплаве? - Что называют эвтектоидом в сплавах Fe-Fe3C, содержание углерода в нем, и при каких температурах протекает эвтектоидное превращение? - В чем отличие эвтектики от эвтектоида? - Что называется перлитом? Строение перлита. - Что называется аустенитом? Его кристаллическая решетка, предельная растворимость углерода в нем. - Что понимается под равновесным состоянием сплава - Что такое сталь? Назовите ее основные составляющие. - Опишите влияние углерода на структуру стали - Как влияет содержание углерода на механические свойства стали? - Как подразделяются углеродистые стали по содержанию углерода, вредных примесей, структуре, назначению и способу раскисления? - Зарисуйте структуру стали 40, У10, У8 и технически чистого железа. - Как определить марку доэвтектоидной стали по структуре? - Какие стали включены в ГОСТ 380-94? Опишите принцип их маркировки. - Чем отличается сталь марки Ст1кп от стали Ст6сп? - Опишите особенности состава, механических свойств, маркировки и применения качественных конструкционных сталей по ГОСТ 1050-88. - Чем отличается сталь 45 от стали Ст3пс? - Опишите особенности состава, механических свойств, маркировки и применения углеродистых инструментальных сталей по ГОСТ 1435-90. - Чем отличаются стали следующих марок У7 и Сталь 30, Ст1кп и У13А, У10 и У10А? - Определите содержание углерода в сталях следующих марок: Сталь 15кп, У8, У9А, Сталь 45. - Чем чугун отличается от углеродистой стали? - Назовите принципиальное различие между белым и серым чугуном? - Как классифицируются серые чугуны по форме и размерам графитовых включений? - Как влияет форма и размеры графитовых включений на механические свойства чугунов? - Как классифицируются серые чугуны по характеру металлической основы? - Назовите основные факторы, влияющие на формирование металлической основы. - Как получают ковкий и высокопрочный серый чугун? - Укажите область применения белых и серых чугунов. - Как маркируются серые чугуны? | 10 max |
| 2.1. Основы металлургического производства» | - Что изучает дисциплина «Технология конструкционных материалов (ТКМ)»? - Что включает современное металлургическое производство? - Материалы (сырье) для производства чугуна - Что такое коксование угля? - В чем заключается процесс подготовки доменных руд к плавке? - В чем заключается сущность доменного процесса? - В чем заключается сущность металлургического передела чугуна в сталь? - Какие основные виды разливки стали вы знаете? - В какой части слитка обычно образуется усадочная раковина после разливки и остывания металла в изложницах - Содержание каких вредных примесей является основой для классификации сталей по качеству (обыкновенного качества, качественная, высококачественная, особовысококачественная сталь)? - Какие вредные примеси присутствуют в стали? - Какие способы повышения качества стали вы знаете? | 10 max |
| 2.2. Специальные виды методы литья» | - Какие специальные способы получения отливок вы знаете? - Какие основные свойства литейных сплавов вы знаете? - Какие виды брака в отливках вы знаете? - Какие основные методы исправления дефектов в отливках вы знаете? - Расскажите о заданном вам специальном способе литья | 10 max |
| 2.3. «Основы ручной формовки» | - Какие основные операции технологии изготовления отливок в песчано-глинистых вы знаете? - Что входит в модельный комплект - Какие основные составляющие формовочной смеси? - Для чего нужен стержневой ящик? - Что такое опока? - Что такое модель отливки? - Для чего нужен шлакоуловитель? - Для чего нужен выпор? - Что такое литниковая система? | 10 max |
| 2.4. Расчет режимов сверления» | - Что такое обработка металлов резанием - Что представляет из себя процесс сверления - Назовите главное движение и движение подачи при сверлении - Чему равна глубина резания при сверлении - Что такое подача при сверлении? - Как определяется скорость резания при сверлении - Покажите на кинематический схеме станка как производится главное движение? - Покажите на кинематический схеме станка как производится движение подач? - Что такое штучное время? - Что такое основное технологическое время? - Что такое холостое время? |  |

Таблица 8

Критерии оценивания при проведении текущей аттестации выполнения практических/лабораторных работ с применением дистанционных технологий в СДО «Фарватер».

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение требований по текущей аттестации в полном объеме | 18…20 | Зачтено |
| 2 | Выполнение требований по текущей аттестации в неполном объеме | 12…15 |  |
|  |  | 16…17 |  |
| 3 | Невыполнение требований по текущей аттестации | 0…11 | Не зачтено |

«Выполнение требований по текущей аттестации» означает: оформление отчета по практической / лабораторной работе / РГР (максимум 10 баллов) и защиту выполненной работы (максимум 10 баллов)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Вариант 1

Устный опрос

Промежуточная аттестация – зачет в форме устного опроса.

Устный опрос проводится по следующим темам:

1.	Определение науки, цели и задачи курса

2.	Кристаллическое строение и свойства материалов

3.	Основы теории сплавов

4.	Сплавы на основе железа

5.	Технология термической обработки

6.	Химико-термическая обработка

7.	Легированные стали

8.	Цветные металлы и сплавы

9.	Неметаллические материалы. Полимеры. Пластические массы. Резиновые материалы

10.	Металлургия чугуна и стали

11.	Основы литейного производства

12.	Обработка металлов давлением

13.	Обработка конструкционных материалов на металлорежущих станках

Примерный перечень вопросов для устного опроса на зачете:

- Основные методы структурного анализа металлов и сплавов.

- Металлы и сплавы, их свойства: химические, физические, механические, технологические, эксплуатационные.

- Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток и их параметры.

- Механические свойства металлов, их характеристики и методы определения.

- Основные понятия теории сплавов.

- Механические смеси: их строение, свойства, условия образования.

- Твердые растворы: их строение, свойства, условия образования.

- Диаграмма состояния системы железо-углерод, ее анализ.

- Классификация железоуглеродистых сплавов.

- Белые чугуны, их структура, свойства, применение.

- Серые чугуны с пластинчатым графитом, их классификация, свойства, маркировка, применение.

- Высокопрочные чугуны, их структура, получение, свойства, маркировка, применение.

- Ковкие чугуны, их структура, получение, свойства, маркировка, применение.

- Классификация углеродистых сталей по содержанию углерода, структуре, количеству вредных примесей, способу раскисления и назначению.

- Углеродистая сталь обыкновенного качества по ГОСТ 380-94, ее классификация, маркировка, область применения.

- Качественная конструкционная сталь по ГОСТ 1050-88, ее классификация, маркировка, применение.

- Углеродистая инструментальная сталь по ГОСТ 1435-90, ее классификация, маркировка, применение.

- Термическая обработка стали, ее сущность, назначение, классификация.

- Отжиг стали, его технология, назначение, разновидности.

- Нормализация стали, ее технология, назначение. Свойства стали после нормализации.

- Закалка стали, ее назначение, технология. Выбор закалочных сред. Виды брака при закалке.

- Специальные виды закалки стали, область применения. Поверхностная закалка стали, ее назначение, разновидности.

- Отпуск закаленной стали, его разновидности, назначение, получаемые структуры.

- Химико-термическая обработка стали, ее сущность, назначение, разновидности.

- Цементация стали, ее разновидности, технология, назначение.

- Азотирование стали, его назначение, технология, область применения.

- Нитроцементация и цианирование, их назначение, технология, разновидности, область применения.

- Сульфоцианирование стали, назначение, технология, область применения.

- Диффузионное насыщение металлами: разновидности, технология, назначение.

- Низколегированная строительная сталь, основные группы. Применение.

- Конструкционная легированная сталь, ее назначение, классификация, применение.

- Инструментальная легированная сталь, ее классификация, особенности состава. Применение.

- Коррозионностойкие, кислотостойкие и износостойкие стали, их состав, свойства, область применения.

- Сплавы алюминия, их классификация, свойства, применение.

- Сплавы меди, их классификация, свойства, применение.

- Латуни, их состав, структура, свойства, классификация, маркировка,   применение.

- Бронзы, их состав, свойства, маркировка, применение.

- Полимеры, их строение, свойства, классификация.

- Пластмассы. Состав. Классификация. Достоинства и недостатки как конструкционных материалов. Виды пластмасс.

- Резины. Свойства. Область применения. Технология получения резиновых технических изделий.

- Основная продукция современного металлургического производства.

- Исходные материалы и их подготовка к доменной плавке.

- Устройство доменной печи. Доменный процесс. Технико-экономические показатели работы доменной печи. Продукты доменной плавки.

- Металлургия стали. Сущность. Способы получения стали. Производство стали в конвертерах.

- Производство стали в мартеновских печах.  Производство стали в электропечах.

- Разливка стали. Способы разливки.

- Сущность литейного производства. Классификация способов получения отливок.  Виды брака в отливках.

- Формовочные материалы и смеси. Свойства и классификация.

- Литье в кокиль. Литье под давлением. Литье центробежным способом.

- Литье в оболочковые формы. Литье по выплавляемым моделям.

- Сущность обработки металлов давлением. Пластическая деформация, ее влияние на структуру и свойства металлов. Понятие о холодной и горячей обработке давлением.

- Прокатка: сущность процесса, условие захвата заготовки валками, прокатные станы, их классификация. Сортамент проката.

- Ковка и штамповка. Сущность этих процессов. Сравнительные достоинства и недостатки. Область применения. Основные операции и применяемое оборудование.

- Прессование и волочение.

- Виды движений в металлорежущих станках.

- Основные геометрические элементы токарного проходного резца. Влияние углов резца на процесс резания.

- Силы резания при точении; мощность, затрачиваемая на резание.

- Общие сведения о металлорежущих станках. Классификация и  маркировка.

- Станки токарной группы. Операции, выполняемые на станках токарной группы. Инструмент.

- Сверление. Параметры режима резания. Силы резания и основное технологическое время. Применяемый инструмент.

- Обработка на фрезерных станках. Разновидности фрез и виды фрезерования. Параметры режима и возможные схемы фрезерования.

- Основные типы станков шлифовальной группы. Реализуемые схемы шлифования. Параметры режима резания. Абразивные материалы и характеристики шлифовальных кругов.

Таблица 9

Показатели, критерии и шкала оценивания
устных ответов на зачете

| Критерии оценивания | Показатели и шкала оценивания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зачет |  |  | незачет |
| текущая аттестация | выполнение требований по текущей аттестации в полном объеме | выполнение требований по текущей аттестации в неполном объеме |  | невыполнение требований по текущей аттестации |
| полнота и правильность ответа | обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий | обучающийся достаточно полно излагает материал, однако допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого | обучающийся демонстрирует знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил | обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса |
| степень осознанности, понимания изученного | демонстрирует понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные | присутствуют 1-2 недочета в обосновании своих суждений, количество приводимых примеров ограничено | не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры | допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл |
| языковое оформление ответа | излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка | излагает материал последовательно, с 2-3 ошибками в языковом оформлении | излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в языковом оформлении излагаемого | беспорядочно и неуверенно излагает материал |

Таблица 10

Показатели и шкала оценивания тестовых заданий на зачете

| Текущая аттестация | Количество баллов | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- |
| выполнение требований по текущей аттестации в полном объеме | Не менее 25 | зачет |
| выполнение требований по текущей аттестации в неполном объеме | Не менее 20 |  |
|  | Не менее 15 |  |
| невыполнение требований по текущей аттестации | менее 15 | незачет |

Перевод набранных при тестировании баллов в оценку производится в соответствии с Положением о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Вариант 2.

Тестирование СДО «Фарватер»

Контроль в форме компьютерного тестирования в СДО «Фарватер» по дисциплине ««Материаловедение» и по разделу курса 2 «Технология конструкционных материалов» проводится дважды: отдельно по разделу курса №1 «Материаловедение» и по разделу курса № 2 «Технология конструкционных материалов»

Материалы тестирования  приведены выше в фонде оценочных средств для текущего контроля

При проведении образовательного процесса с применением дистанционных технологий производится перевод баллов критериально-шкалированных таблиц (№№ 5, 8 и 10) в итоговую оценку за курс (таблица 11).

Таблица 11

Итоговые показатели и шкалы оценивания

| Виды контроля | Баллы и результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зачтено |  |  | Не зачтено |
| Оформление и защита 12 практических заданий / лабораторных работ | Не менее 12*19=228 | Не менее 12*16=192 | Не менее 12*12=144 | Менее 144 |
| Тестирование (два теста) | Не менее 2*90=180 | Не менее 2*80=160 | Не менее 2*60=120 | Менее 120 |
| Зачет | Не менее 25 | Не менее 20 | Не менее 15 | Менее 15 |
| Всего за курс | Не менее 433 | Не менее 372 | Не менее 279 | Менее 279 |

Составитель: 	Богданова Н.В.

Зав. кафедрой: 	Кузьмин А.А.